**24/09/ 2020. Технологія малярних робіт . Лу`яненко С. І. Урок 22**

**Тема: Підготовка раніше пофарбованих бетонних і обштукатурених поверхонь.**

 Для цих робіт використовують штукатурний розчин, 1-3% розчин соляної кислоти, оліфу, підмазку гіпсоклейкову та олійну.

 Виконуються такі технологічні операції.

1. *Видалення неміцної штукатурки, відшарованої фарби.* Визначте межу дефектного шару. Для цього поверхню простукайте молотком. Глухий звук означатиме, що у цьому місці штукатурка чи фарба не зчеплені з поверхнею. Відбийте молотком і зніміть штукатурною лопаткою шар, що відстає. Фарбу зчищають скребком чи шпателем.
2. *Ремонт штукатурки*. Під час підготовки під просте фарбування досить нанести 2 шари штукатурки: набрезк і рунт. Набризк наносять штукатурною лопаткою чи ковшем. Після тужавленя сильно виступаючі потьоки чи грудки розчину знімають штукатурною лопаткою. Грунт наносять штукатурною лопаткою чи намазують солоком і розрівнюють або ущільнюють півтерком. Після початку тужавлення грунт затирають теркою.

Під час ремонту штукатурки слід застосовувати ті самі розчини, якими була виконана стара штукатурка. Ремонт штукатурки здійснюється за всіма правилами штукатурних робіт.

1. *Очищення поверхні.* Якщо поверхня вже кілька разів фарбувалася, то на ній може утворитися набіл (за водного фарбування), тобто товстий фарбувальний шар, який необхідно видалити.

Слабкий набіл змивають водою за допомогою рогожної чи махової щітки. *Міцний набіл* змочують гарячою водою і залишають на 1-2 години, потім знімають металевим шпателем чи шкребком. Міцні казеїнові, силікатні набіли змочують 1-3% розчином соляної кислоти (1 л води на 10…30 г кислоти) і після розмʼякшення зчищають шпателем, скребком.

*Під час розведення кислоту вливають у воду, а не навпаки!*

Після знаття набілу всю поверхню промивають водою за допомогою рогожної чи махової щітки.

Розшиття тріщин, першу ґрунтування чи прооліфлення, виконують так само, як і за підготовки нових поверхонь.

 Lukianenko74@ukr.net

# Частковетпідмазування. Якщо тріщини глибокі, завтовшки як штукатурний шар, їх підмазують розчином піском (2-3 частини піску на 1 частину гіпсу).

#