27.01.2021 Гр 21 Технологія реставраційних робіт. Лук՚яненко С. І. Урок 23

***Підготовка дерев'яних поверхонь під фарбування***

Дерев'яну поверхню слід обробити перед фарбуванням для того щоб в подальшому отримати дійсно якісний і естетичне покриття. Наша стаття присвячена тому, як правильно виконується підготовка до фарбування.

1. Проведіть оцінку дерев'яної поверхні - зверніть увагу на шорсткості, нерівності та сколи, наявність сучків, виступаючих цвяхів і плям смоли. Від усіх цих дефектів необхідно неодмінно позбутися.

* Видалити задирки, горби і виступи за допомогою стамески або циклі.
* Втопіть цвяхи в підставі, забивши їх капелюшки на кілька мм углиб.
* Замініть виступаючі сучки пробками з деревини аналогічної породи з допомогою пробочника. Закріпіть вставляються шматочки столярним клеєм або дисперсією ПВА. Слідкуйте за тим, щоб напрям деревних волокон пробки співпала з напрямком волокон основи. Інший варіант доопрацювання отворів з-під сучків - усунення їх густою сумішшю з дрібних тирси і столярного або казеїнового клею, якою заповнюють вирубані отвори.
* Плями смоли також необхідно вирізати на глибину 2-3 мм і вступити з отворами аналогічним вищевказаним чином.
* Масляні плями знищуйте ацетоном або очищеним бензином і гасом.
* Відшліфуйте поверхню наждачним папером до досягнення гладкості.

2. Дефектні місця (вибоїни та тріщини) вирівняйте за допомогою шпаклівки для дерева на водній основі, яку слід затерти після висихання. Дерев'яні поверхні не потребують суцільному шарі шпаклівки, адже унікальність дерева в його волокнистої текстурою, яку не слід ховати під товстим покриттям.  
3. Закінчивши обробку поверхні, обробіть підставу грунтовкою, призначеної для деревини. Попередньо очистіть поверхню від пилових частинок і переконайтеся в тому, що температура навколишнього середовища не виходить за межі 18-28 ?С. Грунтуючий складу вибирається не тільки в залежності від типу підстави, але й у відповідності з наносимым фарбовим покриттям.  
4. Розтушуйте ґрунтовку м'якою плоскою кистю (флейцем), потім виконайте фінальну шліфування, злегка пройшовшись по висохлого шару грунтовки дрібнозернистоюшкуркою.  
5. Приступайте до фарбування деревини.

**Законспектувати та вивчити лекцію. Конспекти надсилати на** [**е-поште-lukianenko74@ukr.net**](mailto:е-поште-lukianenko74@ukr.net)